| ICS | 93.080.20 |
| --- | --- |
| CCS | Q 20 |

3207

连云港市地方标准

DB 3207/T XXXX—2025

粉煤灰基路基材料应用技术规程

Technical specifications for application of fly ash based subgrade materials

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

连云港市市场监督管理局  发布

目次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原材料	2

5 路基结构设计	3

6 配合比设计	4

7 施工	5

8 质量控制与检查验收	8

9 环境保护	8

附录A（资料性）粉煤灰基路基材料配合比设计示例	10

附录B（资料性）粉煤灰基路基材料推荐配合比 	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由连云港市住房和城乡建设局提出并组织实施与监督。

本文件由连云港市社会管理和公共服务标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏方洋建设工程管理有限公司、连云港虹洋热电有限公司、连云港瑞桥建材科技有限公司、江苏方洋水务有限公司、连云港徐圩城建工程有限公司、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、苏交科集团股份有限公司、中蓝连海设计研究院有限公司、连云港科晶交通工程检测公司、江苏科兴项目管理有限公司、江苏海通建设工程有限公司、江苏泰康工程咨询监理有限公司。

本文件主要起草人：张瑜、浦长青、刘顺、尚秦玉、李家涛、陈新龙、吴靖宇、周永生、张杨军、郭磊、李成刚、孙磊、任中山、周荣、章逸、程志刚、薛军、王钦、韩超、葛义、唐其跃、王坤、王豹、徐金玉、王庆国、姚明部、房超。

粉煤灰基路基材料应用技术规程

  - 范围

本文件规定了粉煤灰基路基材料的原材料、路基结构设计、配合比设计、施工、质量控制与检查验收及环境保护的技术要求。

本文件适用于连云港市行政区域内采用粉煤灰基路基材料填筑的公路和城市道路的路基项目。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB/T 176  水泥化学分析方法

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 30760  水泥窑协同处置固体废物技术规范

GB/T 30810  水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法

CJJ 1  城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ 194  城市道路路基设计规范

JC/T 478.1  建筑石灰试验方法 第1部分：物理试验方法

JC/T 478.2  建筑石灰试验方法 第2部分：化学分析方法

JC/T 525  炉渣砖

JC/T 2074  烟气脱硫石膏

JGJ 63  混凝土用水标准

JTG D30  公路路基设计规范

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程

JTG 3430  公路土工试验规程

JTG 3441  公路工程无机结合料稳定材料试验规程

JTG/T F20  公路路面基层施工技术细则

JTG/T 3610  公路路基施工技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  粉煤灰基路基材料  fly ash based subgrade materials

以粉煤灰为主要原料，与其他一般固体废物（如除硬泥、炉渣、脱硫石膏、工程弃土等）、无机结合料（如需）等按照一定的比例拌和而成混合料，经摊铺、碾压和养生后，满足公路或城市道路相关规范要求的材料。

- 3.2  除硬泥  hardness removed sludge

制备脱盐水或循环冷却水再生过程中，除去水中硬度后所产生的沉淀残渣。

- 3.3 炉渣  cinder

工业和民用锅炉及其他设备燃烧煤所排出的残渣。

[来源: JC/T 525—2007, 3.1，有改动]

  - 原材料

    - 粉煤灰

- 粉煤灰中不应含团块、腐殖质，不应掺入其他固体废物，其技术要求应符合表1的规定。

- 粉煤灰技术要求

| 序号 | 指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2、Al2O3和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | JTG 3441 |
| 2 | 烧失量（%） | ≤20 |  |
| 3 | SO3含量（%） | ≤3 | GB/T 176 |
| 4 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤1 |  |
| 5 | 0.3 mm筛孔通过率（%） | ≥90 | JTG 3441 |
| 6 | 0.075 mm筛孔通过率（%） | ≥45 |  |

    - 除硬泥

- 除硬泥不应有结块，有结块的应进行粉碎处理，最大粒径不超过20mm；含水率不应大于60%，有机质含量不应大于20%。

    - 炉渣

- 炉渣最大粒径不应超过20mm，其他技术要求应符合表2的规定。

- 炉渣技术要求

| 序号 | 指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量（%） | ≤20 | JTG 3441 |
| 2 | SiO2、Al2O3、CaO和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | JTG 3441 |
| 3 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤2 | GB/T 176 |
| 4 | SO3含量（%） | ≤3 |  |

    - 脱硫石膏

- 脱硫石膏应来源于质量合格且正常运转的湿法脱硫装置，技术要求符合JC/T 2074的规定。

    - 无机结合料

      - 水泥

可采用符合GB 175规定的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等，强度等级不宜低于42.5。所用水泥初凝时间应大于3 h，终凝时间应大于6 h且小于10 h。

      - 石灰

        - 石灰采用生石灰或消石灰，其技术要求应符合JTG/T F20的规定。高速公路、一级公路和城市快速路、主干路用生石灰和消石灰中有效氧化钙和氧化镁的百分含量应分别不低于80%和60%，二级及以下公路和城市次干路及以下道路用生石灰或消石灰中有效氧化钙和氧化镁的百分含量应分别不低于70%和55%。

        - 磨细生石灰，可不经消解直接使用；块灰应在使用前2 d~3 d内完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，消解石灰的粒径不得大于10 mm。

        - 对储存较久或经过雨期的消解石灰应先按照JC/T 478.1和JC/T 478.2进行检测，根据检测结果决定能否使用。

    - 施工用水应符合JGJ 63的规定。

    - 原材料放射性指标应符合GB 6566的有关规定，内照射指数IRa和外照射指数Ir应均不大于1.0。

  - 路基结构设计

    - 粉煤灰基路基应采用封闭式路基结构，对边坡和路肩应采用黏土进行包边防护，包边土宽度应根据道路等级、地理环境、自然条件、土质、施工条件等因素确定，不宜小于1.0 m，如图1所示。

1-粉煤灰基路基材料  2-防渗隔离层  3-包边土  4-封顶层

- 粉煤灰基路基横断面结构示意图

    - 粉煤灰基路基应设置封顶层，封顶层可为土质填筑的上路床，也可与路面结构层相结合，采用无机结合料类稳定材料基层或底基层作封顶层。

    - 土质护坡时，应根据施工季节和降雨量，设置必要的排水渗沟，渗沟外围应设置反滤层。

    - 粉煤灰基路堤底部应高于地下水位或地表长期积水位0.5 m以上，否则应设置隔离层或符合设计和国家相关标准要求的防水土工合成材料。隔离层厚度不宜小于0.5 m，隔离层横坡不宜小于3%。隔离层填料可选用塑性指数不小于10且满足强度要求的黏性土。

    - 粉煤灰基路基边坡坡率应视路基高度而定。5 m以下的路基，坡率应为1:1.5；5 m以上的路基，上部坡率应为1:1.5，下部坡率应为1:1.75。如受用地限制，下部可设置挡土墙，视具体条件可适当减小坡率。

    - 粉煤灰基路基的挡土墙墙体泄水孔进水口处应设置反滤层，以防止粉煤灰淋溶流失。下层泄水孔须高出墙面积水位0.3 m以上，防止水流倒灌。

    - 高度大于5.0 m的粉煤灰基路堤，应验算路堤自身的稳定性，其抗滑安全系数应符合JTG D30或CJJ 194对应的技术要求。

    - 粉煤灰基路基应进行地基沉降计算，工后沉降量应符合JTG D30或CJJ 194对应的技术要求。

    - 应以路床顶面回弹模量作为设计指标，以路床顶面竖向压应变为验算指标，并应符合JTG D30或CJJ 194对应的技术要求。

  - 配合比设计

    - 应根据公路或城市道路等级、交通荷载等级、功能要求、材料特性与料源等情况开展室内配合比试验，依据本文件要求的技术指标确定路基材料组成和配合比。

    - 粉煤灰基路基材料中粉煤灰的掺量宜为总质量的45%~75%。但用于高速公路、一级公路、快速路、主干路路床，以及二级公路、次干路上路床时，粉煤灰掺量不应超过总质量的50%。

    - 粉煤灰基路基材料中除硬泥的掺量不宜超过总质量的45%。

    - 粉煤灰基路基材料中无机结合料的掺量不宜超过总质量的10%。若只掺加石灰作为无机结合料，无侧限抗压强度不满足表4的要求时，可外加混合料质量1%~2%的水泥。

    - 宜采用单因素试验或正交试验等进行加州承载比（CBR）试验和7 d龄期的无侧限抗压强度试验，并满足设计要求。当设计没有明确要求时，粉煤灰基路基材料CBR和无侧限抗压强度应满足表3和表4规定。当三、四级公路、支路及以下道路铺筑沥青混凝土和水泥混凝土路面时，应满足二级公路和次干路的规定。

- 路基材料承载比要求

| 路基部位 | CBR（%） |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路、一级公路 快速路、主干路 | 二级公路 次干路 | 三、四级公路 支路及以下道路 |  |
| 上路床 | 8 | 6 | 5 | JTG 3430 |
| 下路床 | 5 | 4 | 3 |  |
| 上路堤 | 4 | 3 | 3 |  |
| 下路堤 | 3 | 2 | 2 |  |

- 路基材料无侧限抗压强度要求

| 路基部位 | 无侧限抗压强度（7 d）（MPa） |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路、一级公路 快速路、主干路 | 二级公路 次干路 | 三、四级公路 支路 |  |
| 路床 | ≥0.8 | ≥0.6 |  | JTG 3441 |
| 路堤 | ≥0.6 | ≥0.5 |  |  |

    - 对于满足强度要求的粉煤灰基路基材料试件应进行渗透性试验。当渗透系数不满足表5要求时，应调整配合比重新试验。

- 路基材料渗透性要求

| 项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 渗透性（28 d） | K≤10-4 cm/s | JTG 3430 |

    - 根据试验结果，并综合考虑经济性、施工便利性和环境保护等因素，确定设计配合比。

    - 粉煤灰基路基材料配合比设计应按下列步骤进行：

- 确定试验用材料及其含水率；

- 确定粉煤灰等原料的掺入比例；

- 选取不同材料用量比例，进行路基材料试配；

- 采用重型击实方法确定粉煤灰基路基材料的最大干密度和最佳含水率；

- 按照规定压实度要求（表7）成型试件，进行CBR试验和7 d龄期的无侧限抗压强度试验。当强度不满足设计要求时，应分析原因，调整配合比后重新进行d) ~ e)；

- 对于满足强度要求的路基材料试件进行渗透试验。当渗透性不满足设计要求时，应分析原因，调整配合比后重新进行d) ~ f)；

- 确定粉煤灰基路基材料配合比。

  - 施工

    - 一般规定

      - 不同来源的粉煤灰等原材料应分别堆放，分段填筑。粉煤灰等原材料的装卸、运输和堆放，应采取洒水封盖等防止扬尘的措施。

      - 不宜在五级（含）以上大风天气或气温低于5℃时施工。

      - 施工时，临时性排水和永久性排水设施应同步进行施工，排水相关设施施工应符合JTG/T 3610、CJJ 1的有关规定。

      - 粉煤灰基路基材料的拌和可采用集中厂拌和路拌两种方式。对于高速公路、一级公路和城市快速路、主干路应采用集中厂拌法。

      - 拌和前，粉煤灰等原材料含水率过高时应晾晒或烘干处理。

      - 根据原材料含水率及拌和难度情况，确定是否闷料。当需闷料时，应在无机结合料（如需）掺加前进行，闷料时长宜不少于6 h。

      - 包边土应与路基同步施工，分层填筑，压实度应符合JTG D30或CJJ 194对应的技术要求。

      - 施工间歇期，作业面应洒水润湿，并应封闭交通；间隙期长时，应在粉煤灰基路基压实层顶面覆盖封闭土层。

    - 施工前准备

      - 粉煤灰基路基材料施工前，应铺筑不小于200 m的试验路。试验路段施工应完成以下内容：

- 粉煤灰基路基材料试验、检测报告等；

- 压实工艺主要参数：机械组合、压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度、最佳含水率及碾压时含水率范围等；

- 过程质量控制指标及方法；

- 质量验收指标及标准；

- 施工组织方案及工艺的优化；

- 原始记录、过程记录；

- 对施工图的修改建议等；

- 安全保证措施；

- 环保措施。

      - 在项目周边水文地质条件相似区域，若有相同或类似配合比粉煤灰基路基材料施工经验时，可借鉴参照进行施工，不进行试验路段铺筑。

      - 粉煤灰基路基施工前，应做好下列准备工作：

- 截断流向路基作业区的水源，在作业区两侧开挖临时排水沟，保证施工期间的排水通畅。

- 应按照JTG F80/1对原地表进行检测，各项指标符合有关规范和设计要求后方可进行施工。

    - 集中厂拌法施工

      - 拌和

        - 原材料和拌和水等按照计算的配合比精确配料。需要添无机结合料时，应提前按照试验配合比确定掺配量。

        - 拌和时各料仓开口大小和皮带计量精度应事先标定，并在拌合过程中经常检查和调整。

        - 每批次混合料拌和前，至少测定1次含水率，混合出料后再次测定1次含水率，不满足最佳含水率要求的，需再次拌和进行调整。

        - 根据运输距离和气候条件，混合料的含水率宜高于最佳含水率1%~3%，以补偿摊铺和碾压过程中水分的损失。

        - 如拌和厂离摊铺地点较远，混合料在运输时应覆盖保湿，运到现场后应及时摊铺。

      - 运输

        - 运输车辆应采用大吨位的自卸车，车况应良好，运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运输车辆数量应满足拌和、出料与摊铺需要，并略有富余。

        - 路基材料在运输过程中必须覆盖，以减少水分损失。并应尽快将拌和的混合料运送到铺筑现场。

      - 摊铺

        - 路基填料应水平分层、分段填筑，分层压实。每层填筑前，按照设计断面、填筑长度和松铺厚度计算所需填料量。每层填筑的厚度宜为200 mm~300 mm。

        - 路基材料宜采用大型自卸车运输卸料，根据自卸车容量计算堆料间距，在施工路段打上网格，均匀卸料，用推土机按设计松铺厚度在整个路基宽度内进行摊铺。

        - 摊铺后用平地机或其他合适的机具将路基材料按照设计坡度、路拱整平。

        - 初步整形后，检查混合料的松铺厚度，必要时应进行补料或减料。

        - 路基每侧应按规范要求超宽填筑0.5 m，每填3层应检查边坡坡率。

        - 各标段之间和各作业段之间填筑层衔接时，每层搭接长度不得小于2 m。每层碾压都必须到边缘，逐层收坡，后填段填筑时应把交界面挖成2 m宽的台阶，分层填筑碾压；当两段同时施工时，应交替搭接，搭接长度不小于5 m，应加强搭接线两侧各20 m范围的压实控制，应比同层位规定压实度值提高1%。

        - 从路基材料摊铺、整型到碾压前，应中断交通，禁止任何车辆通行。

    - 路拌法施工

      - 拌和与摊铺

        - 基底经检验合格后，根据自卸车容量计算堆料间距，宜采用方格法进行布料，逐格卸料。宜采用专用路拌机设备，设专人随时检查和深度，拌和深度宜大于松铺厚度5 mm～10 mm。没有专用拌和设备时，可用农用旋转耕作机与多铧犁或平地机相配合进行拌和，应翻犁到底，并根据拌合均匀程度适当增加拌和遍数。

        - 拌和过程结束时，应及时检测含水率，含水率宜略大于最佳值。如含水率过大则多拌和、翻晒两遍；含水率不足时，宜用喷管式洒水车补充洒水。洒水后，应及时再次拌和。

        - 结合不同原材料的含水率及天气等情况，使含水率等于或略大于最佳含水率1%～3%。

        - 宜用推土机和平地机按设计松铺厚度在整个路基宽度内进行拌合和摊铺。

    - 碾压

        - 根据试验路段和预压路段碾压经验，确定压实机械、碾压方式、碾压遍数、碾压速度等施工工艺参数。

        - 碾压前应检测路基材料的含水率，保持在最佳含水率±2%范围内，如含水率低，则需洒水增补，含水率过高需要晾晒，待含水率适当时再行碾压。

        - 按照“先边缘后中间，先慢后快”的原则进行，压实路线纵向互相平行。压路机宜选用重型振动压路机，碾压方式一般为：静压—弱振—胶轮碾压，行驶速度不宜超过4 km/h，碾压无漏压、无死角。碾压完毕后及时检查压实度，符合要求后继续填筑上层。

        - 粉煤灰基路基材料应在试验确定的延迟时间内完成碾压。

        - 粉煤灰基路基材料施工应采用连续施工，每层施工前，应对下承层表面进行酒水；若不能连续施工，每层碾压完成后或全部施工完后，应采用塑料薄膜覆盖养生。当工作间断或分段施工时，接缝处采用切割机制作平接缝。

    - 养生

      - 路基全部碾压完成并检测合格后即可养生，养生可采取洒水养生、薄膜覆盖养生、土工布覆盖养生、草帘覆盖养生等方式，宜结合工程实际情况选择适宜的方式。洒水养生时，洒水车不得采用高压式喷管。

      - 在养生期内应始终保持路基处于湿润状态，但不得有薄层积水。

      - 养生期的长短应根据环境温度确定，当环境温度在20 ℃以上时，不得少于7 d；当环境温度在5 ℃~20 ℃时，应适当延长养生期限。

      - 养护期间应封闭交通。

  - 质量控制与检查验收

    - 质量控制

      - 粉煤灰等一般固废材料和无机结合料等应按照本文件技术要求进行质量检验。所有原材料应检验合格后方可使用。原材料的检验批次应符合下列规定：

- 水泥、石灰等无机结合料应按每500 t为1个检验批，不足500 t的按1个检验批。

- 粉煤灰应按每2000 t为1个检验批，不足2000 t的按1个检验批。

- 其他一般固废材料应按每1000 t为1个检验批，不足1000 t的按1个检验批。

- 拌和用水应按同一水源不少于1个检验批。

      - 粉煤灰基路基材料混合料检查项目、频度、质量要求和方法应符合表6的规定。

- 路基材料混合料检验要求

| 项目 | 频度 | 质量要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均匀性 | 随时观察 | 整体颜色均匀 | 目测 |
| 含水率 | 每2000 m2检查1次 | 最佳含水率±2% | JTG 3430 |
| 水泥、石灰等无机结合料剂量 | 每2000 m2检查1次 | 不小于设计值 | JTG 3441 |
| 无侧限抗压强度（7 d） | 每作业段或每 2000 m2检查1次 | 不小于设计值 | JTG 3441 |

      - 施工过程中每道工序完成后均应进行检验，确认合格后方可进行下道工序施工。

    - 检查验收

- 粉煤灰基路基实测项目应符合表7的规定。

  - 环境保护

    - 在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等区域以及浸水路段，不应使用粉煤灰基路基材料填筑路基。

    - 在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护的区域内，不应使用粉煤灰基路基材料填筑路基。

    - 原材料应分类堆放，并设有专门堆放料场，堆放场地应进行硬化处理，并采用防雨、防潮、防扬撒措施，并满足生态环境部门相关管理要求。

    - 粉煤灰基路基材料填筑前，应选取不少于5个样品按照GB/T 30810规定的方法测定可浸出重金属含量，且应符合GB/T 30760的规定。

    - 粉煤灰基路基材料施工前应编制施工环境保护方案，并在施工过程中严格落实。

- 路基检测项目

| 序号 | 项目 | 规定值或允许偏差 |  |  | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路、一级公路 城市快速路、主干路 | 二级公路 城市次干路 | 三级和四级公路 城市支路 |  |
| 1 | 压实度（%） | 公路工程参照JTG D30要求，城市道路工程参照CJJ 194要求 |  |  | 灌砂法、环刀法：每压实层每200 m测2处 |
| 2 | 弯沉（0.01mm） | 满足设计要求 |  |  | 按JTG F80/1 附录J检查 |
| 3 | 纵断高程（mm） | +10，-15 | +10，-20 |  | 水准仪：中线位置每200m测2点 |
| 4 | 中线偏位（mm） | ≤50 | ≤100 |  | 全站仪：每200 m测4点，弯道加HY、YH两点 |
| 5 | 宽度（mm） | 满足设计要求 |  |  | 尺量：每200 m测4处 |
| 6 | 平整度（mm） | ≤15 | ≤20 |  | 3 m直尺：每200 m测2处×5尺 |
| 7 | 横坡（%） | ±0.3 | ±0.5 |  | 水准仪：每200 m测2个断面 |
| 8 | 包边黏土厚度（m） | ≥1 | ≥1 |  | 尺量：每200 m测4处 |
| 9 | 边坡 | 满足设计要求 |  |  | 尺量：每200 m测4点 |

- （资料性）
粉煤灰基路基材料配合比设计示例

  - 确定试验用原材料

某主干路上路床拟采用粉煤灰基路基材料进行填筑，根据工程所在地工业固体废物情况，确定工程用粉煤灰基路基原材料，包括粉煤灰、除硬泥、炉渣、石灰等，并对各原材料进行试验，试验结果如下表A.1、表A.2和A.3所示。

  - 粉煤灰试验结果

| 序号 | 指标 | 规定值或允许值 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2、Al2O3和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | 86.52 |
| 2 | 烧失量（%） | ≤20 | 1.88 |
| 3 | SO3含量（%） | ≤3 | 0.92 |
| 4 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤1 | 0.32 |
| 5 | 0.3 mm筛孔通过率（%） | ≥90 | 100.0 |
| 6 | 0.075 mm筛孔通过率（%） | ≥45 | 99.5 |

  - 除硬泥试验结果

| 序号 | 项目 | 规定值或允许值 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质含量（%） | ≤20 | 10.54 |
| 2 | 含水率（%） | ≤60 | 58.7 |
| 3 | 最大粒径（mm） | ≤20 | 2.5 |

  - 炉渣技术要求

| 序号 | 指标 | 规定值或允许值 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧失量（%） | ≤20 | 10.47 |
| 2 | SiO2、Al2O3、CaO和Fe2O3总含量（%） | ≥70 | 78.6 |
| 3 | 游离氧化钙（f-CaO）含量（%） | ≤1 | 0.8 |
| 4 | SO3含量（%） | ≤3 | 2.57 |
| 5 | 最大粒径（mm） | ≤20 | 5 |

  - 确定原材初步配比

根据工程应用经验，初定各原材料比例如下表所示。

  - 材料初步配比

| 材料 | 生石灰 | 粉煤灰 | 除硬泥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量比例（%） | 8 | 48 | 44 |

  - 最大干密度和最佳含水率

采用重型击实方法确定粉煤灰基路基材料的最大干密度和最佳含水率，如下表所示。

  - 最大干密度和最佳含水率试验结果

| 材料 | 最大干密度（g/ cm3） | 最佳含水率（%） |
| --- | --- | --- |
| 配比 | 1.1108 | 48.0 |

  - 强度试验

进行CBR试验和7 d龄期的无侧限抗压强度试验，试验结果如下表所示。

  - CBR试验和7d龄期的无侧限抗压强度试验结果

| 项目 | 技术要求 | 试验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| CBR（%） | ≥8 | 132.5 | 满足要求 |
| 7d 无侧限抗压强度（MPa） | ≥0.8 | 0.8 | 满足要求 |

  - 渗透性试验

进行渗透性试验，试验结果如下表所示。

  - 渗透性试验结果

| 项目 | 技术要求 | 试验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗透性（28 d）k（cm/s） | ≤10-4 | 1.21×10-5 | 满足要求 |

  - 确定配合比

  - 材料配比

| 材料 | 生石灰 | 粉煤灰 | 除硬泥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 8 | 48 | 44 |

- （资料性）

粉煤灰基路基材料推荐配合比

结合在连云港市滨海软土地区开展的多个工程试验，总结实践经验，推荐使用的配合比见表B.1，仅供参考。如使用的一般固废种类不同，或配比差别较大，需重新试验确定配合比。

- 表B.1材料配比（仅供参考）

| 材料 | 生石灰 | 粉煤灰 | 除硬泥 | 炉渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 8 | 48 | 44 | 0 |
|  | 3 | 62 | 0 | 35 |
|  | 6 | 50 | 24 | 20 |