连云港市婴幼儿及儿童服装产品质量监督抽查
实施细则
（2026年版）
1.范围
本细则适用于连云港市市场监督管理局组织的婴幼儿及儿童服装产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
样品应在受检企业（含生产企业、实体店、使用单位）待销或待分发产品中，以简单随机抽样方式抽取。随机数可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
在生产企业抽样时：抽样人员应在受检企业成品仓库或其确认的存放场所，对同一批次、相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的产品，确认产品库存基数后，随机抽取样品。所抽样品应为经企业检验合格或以其他形式表明合格的待销产品。抽样基数不得低于20套。抽样数量：儿童服装：2件/条/套（其中备样1件/条/套）；婴幼儿服装：4件/条/套（其中备样2件/条/套），或满足试验最小量确定抽样数量。
在流通领域（实体店）抽样时：抽样人员应在合格待销产品中随机抽取同一批次、相同款式、相同花型、相同颜色的产品。待销产品数量满足抽样数量即可。抽样数量：儿童服装：2件/条/套（其中备样1件/条/套）；婴幼儿服装：4件/条/套（其中备样2件/条/套），或满足试验最小量确定抽样数量。
3.检验依据 
表1 检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	甲醛含量
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH 值
	
	GB/T 7573-2009

	3
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	4
	耐干摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008

	5
	耐湿摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008

	6
	绳带
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015

	7
	附件锐利性
	
	GB/T 31702-2015 

	8
	残留金属针
	
	GB/T 24121-2009

	9
	纤维含量
	GB/T 29862-2013
相应产品标准
	FZ/T 01057
FZ/T 01026
FZ/T 01101
GB/T 2910等


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T 31900-2015《机织儿童服装》
GB/T 31900-2024《机织儿童服装》
GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》
GB/T 39508—2020《针织婴幼儿及儿童服装》
FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品标示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
5.异议处理
5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。
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