DB32

ICS 59.060.20

CCS W 50

江苏省地方标准

DB32/TXXXX-XXXX

超高分子量聚乙烯纤维耐热及抗蠕变性能试验方法

Test method for heat and creep resistance of ultra high molecular weight polyethylene fiber

（征求意见稿）

××××-××-××发布

江苏省市场监督管理局  发布

××××-××-××实施

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

超高分子量聚乙烯纤维耐热及抗蠕变性能试验方法

- 范围

本文件规定了超高分子量聚乙烯纤维耐热及抗蠕变性能的原理、仪器、取样及试样准备、试验条件、试验方法等方面的内容。

本文件适用于名义线密度22.0dtex～6650.0dtex的超高分子量聚乙烯纤维。其他有机高性能纤维可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4146（所有部分）  纺织品 化学纤维

GB/T 6502   化学纤维  长丝取样方法

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14343  化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T 14344  化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

- 术语和定义

GB/T 4146（所有部分）界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 耐热抗蠕变性能 heat and creep resistance

材料在一定温度和恒定应力作用下所表现出的变形能力。

- 蠕变伸长率  creep elongation

在一定温度和恒定应力作用下，材料形变的长度增加值对原长的百分率。

- 10%蠕变伸长率的时间   10% creep elongation time

- 在一定温度和恒定应力作用下，材料蠕变伸长率达到10%时所需的时间。

平均蠕变速率  average creep rate

- 在一定温度和恒定应力作用下，某个时间段内材料蠕变伸长率的变量对蠕变时长的比值。

4  原理

在一定的温度条件下，对试样施加一定的负荷，试样长度随着时间延长而逐渐增加。以试样蠕变伸长率、10%蠕变伸长率的时间、平均蠕变速率表征试样的耐热及抗蠕变性能。

- 5  仪器

耐热蠕变性能测试仪，应满足以下要求：

——具备恒温控制装置，控温精度±1.0℃；

——具备长度测量装置，测量范围250 mm～450 mm，测量精度0.1 mm，能在不打开试验舱门的情况下实时、自动测量试样长度；

——具备负荷加载装置，加载精度1g；

——具备数据采集装置，能实时采集测量时间、试样长度等数据。

- 6  取样及试样准备

6.1  批量样品、实验室样品的抽取按GB/T 6502规定执行，对一批样品测试，当产品标准没有规定取样数量时，可以取实验室样品6个，每个样品测试2次，共测试12次。

6.2  对一个卷装样品测试，每个卷装测试6次。

6.3  试验前，将试样在温度为（20±2）℃，相对湿度为（65±10）%的标准环境条件下应放置至少2h。

7  试验条件

7.1  温度：25℃、70℃、90℃、110℃。

7.2  加载负荷

7.2.1  加载负荷的设置：根据单位面积负载或断裂强力确定。

7.2.2  加载负荷的计算

加载负荷的计算按下述公式（1）或公式（2）进行，结果按GB/T 8170修约到小数点后3位。

W=1.052*10-5*T*P……………………………………………（1）

式中，

W ——加载负荷，单位为千克（kg）；

T ——线密度，单位为分特（dtex）；

P ——单位面积负载，单位为兆帕（MPa）。

示例：以888dtex的产品为例，单位面积负载为300MPa时，按公式（1），加载负荷为1.052*10-5×888×300=2.803 kg。

W=1.020*10-1*F*A……………………………………………（2）

式中，

W ——加载负荷，单位为千克（kg）；

F ——断裂强力，单位为牛（N）；

A ——百分比，（%）。

示例：以断裂强力为440N，加载负荷为断裂强力的10%为例，按公式（2），加载负荷为1.020×10-1×440×10%=4.488 kg。

7.3  试验时间

7.3.1  挂载时间为n（n≥1）周期，每周期7天。

7.3.2  直至断裂为止。

8   试验方法

8.1  按试验条件（7.1~7.3）对耐热蠕变性能测试仪进行参数设置。

8.2  在已调湿平衡的实验室卷装样品上去掉约50m，对于线密度较大的长丝适当去掉一些表层丝。

8.3  根据加载负荷的确定方式，按GB/T 14343规定测试已调湿平衡的试样线密度，或按GB/T 14344规定测试已调湿平衡的试样断裂强力。

8.4  从已经调湿好的卷装中，剪取500mm长的丝束作为1个试样。

8.5  试样一端固定，在距离其300±10mm处做好标记。另一端垂直悬挂，在其下端施加规定的加载负荷（7.2）。装载试样过程中，应保证试样不打滑、不受损伤，且试样丝束应整齐、无毛丝、承受负荷应均匀，并确保初始有效测试长度为（300±10）mm。

注 1：取样、装夹试样时，若手指粗糙，可能会使试样分叉受损。可在手上涂抹护手霜或者在手上沾少量水把试样捋顺，对避免试样损伤具有较好效果。

注 2：为减少试样打滑，可先将试样下端多次缠绕在连接负荷的辅助链条上，然后再将砝码加载在辅助链条上，此时应注意将辅助链条的重量考虑在应加负荷内。

注 3：为保证同一批试验的试样承受负荷条件的一致性，可将所有试样都垂直悬挂在测试装置内，如使用连接负荷的辅助链条，则将所有的试样都分别缠绕在辅助链条上，待状态一致后，再依次加载负荷。

注 4：施加负荷时应缓慢，以避免试样受到不规则的冲击力而造成试样损伤或测试数据异常。

注 5：装载试样时，同一卷装的试样应在同一台仪器中同时进行。

注 6：当使用砝码作为加载的负荷时，可逐个叠加砝码或使用加载砝码升降缓冲装置。

8.6  将测试装置的温度在（15～20）min 内升温至所需试验温度(7.1)并稳定后开始检测，试验时间按7.3规定。试验过程中不可打开试验舱门。

注 1：中途打开试验舱门，会造成测试数据无效。

8.7  采集数据：测试装置按照设置好的采样频率参数自动采集相关数据。

8.8  如试验过程中，因操作不当，试样发生滑脱或断裂，则立即停止。同一仪器内同时试验的试样，全部重新制备，并按上述步骤重新试验。

9   结果计算和表示

9.1  蠕变伸长率（εi）

蠕变伸长率（εi）按公式（3）计算，结果保留两位小数。

εi=li−l0l0×100%……………………………………………（3）

式中，

εi——在时间为i时的蠕变伸长率；

——在时间为i时的试样长度，单位为毫米（mm）；

——试验起始长度，单位为毫米（mm）。

9.2  10%蠕变伸长率的时间（ t10% ）

所记录到的蠕变伸长率第一次达到或超过10.00%的时间，精确到10min。

9.3  平均蠕变速率ε

平均蠕变速率ε按公式（4）计算，结果用科学计数法a×10n表示，其中1.00 ≤a＜10。

ε=εti−εt0（ti−t0）×3600 ……………………………………（4）

式中，

ε——（ti~t0）时间段的平均蠕变速率，单位为秒的负一次方（s-1）；

——ti时的蠕变伸长率；

——t0时的蠕变伸长率；

——蠕变时间，单位为小时（h）；

——蠕变时间，单位为小时（h）；

9.4  同一批样品的6个卷装的12个样品或同一个卷装的6个样品的有效测试数据的算术平均值，作为本批样品的试验结果。

10   记录

记录应包括以下内容：

a) 本方法标准的编号；

b) 试样名称、类型、规格；

c) 试验条件（温度、加载负荷、试验时间等）；

d) 断裂强力；

e) 蠕变伸长率、10%蠕变伸长率时间、平均蠕变速率；

f) 偏离本标准的任何细节。