| 附件 连云港市玻璃钢化粪池及相关产品产品质量监督抽检结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品详细名称 | 被抽查单位 |  | 商标 | 生产企业名称 | 规格型号 | 所属管区 | 检验结果 |
| 1 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 |  | 连云港泓昊复合材料有限公司 |  | 连云港泓昊复合材料有限公司 | RTRP-FW-122211A JC/T 552-2011 | 海州区 | 合格 |
| 2 | 玻璃钢管道 |  | 连云港连鑫玻璃钢有限公司 | 连鑫 | 连云港连鑫玻璃钢有限公司 | FRPM-Ⅰ-1000-0.6-5000 GB/T 21238-2016 | 海州区 | 合格 |
| 3 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 |  | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 连众 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | FRPM-Ⅲ-600-1.6-10000 GB/T 21238-2016 | 海州区 | 合格 |
| 4 | 地埋式玻璃钢化粪池 |  | 连云港浩源玻璃钢有限公司 |  | 连云港浩源玻璃钢有限公司 | HFRP-1# | 赣榆区 | 合格 |